Высокопрозрачные смолы серии Magic Crystal (на основе эпоксидной) для отливки бижутерии, сувениров, декора, украшений, рисования. Высокая светопрозрачность, низкая  вязкость (кроме смолы ART)  по сравнению с техническими эпоксидными смолами. Холодного отверждения, не имеет запаха. Для прозрачных отливок. Практически не образует пузырей при заливке. Подходит для глазурного покрытия поверхностей. Используется для создания различного вида объемных моделей, архитектурных деталей, рамок, украшений для стола, бижутерии, заколок,  используется для техник декупажа и скрапбукинга и проч. Состав может наносится на различные поверхности: стекло, фаянс, металл, крашеное дерево, пластик, украшения для отливки и др. Упаковка 0,7 и 0,75кг (компонент А и В в соотношении 1: 0,5-0,6). Отливается в формы из  силиконов, не реагируя с ними.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ.

1. Выдержать части А и Б в течение 24 ч. при комнатной температуре (25°С) перед использованием.

2. После хранения при низкой температуре или при выделении кристаллов, а также для ускорения процесса застывания перед перемешиванием компоненты прогреть при температуре 50-70°С  до полного исчезновения кристаллов. Для этого опустите емкость со смолой в горячую воду. Чем выше температура  тем жиже смола и тем она прозрачнее. Прогревать не менее 60 мин. Не перегревать свыше 70˚С!  Температура застывания от 25°С до 50°С.

При смешивании компоненты должны быть одинаковой температуры!

3. После прогревания перемешать ВЕСЬ компонент А стеклянной или деревянной палочкой до получения однородной массы. Затем дать основе отстояться для выхода воздуха.

4. Отмерить нужное количество компонента А с помощью весов, залить его в емкость из инертного материала (стакан, флакон, чашка из стекла, полиэтилена).Соотношение компонентов 1 : 0,5 (1: 0,5-0,55 – для 3Д и 3Д-флекс) (на 100гр компонента А берем 50 гр компонента В)

5. Добавить в емкость со смолой расчетное количество отвердителя (компонент Б), отмеренного также с помощью весов .

6. Смесь тщательно перемешать стеклянной или деревянной палочкой в течение 4-5 минут до получения однородной массы. Залить свежеприготовленную смесь в форму или нанести ее на предварительно подготовленную поверхность.

7. Смола прекрасно окрашивается в необходимый цвет при помощи концентратов органических красителей (пигментов).

8. Смола может в процессе отверждения образовывать на своей поверхности мутную пленку из-за взаимодействия отвердителя с влагой воздуха. Эта пленка легко удаляется шлифовкой или покраской.

9. Под длительным воздействием сильного солнечного света происходит незначительное пожелтение. Поэтому готовое изделие необходимо защищать при помощи красок, лаков, содержащих УФ защиту.

Сушить готовое изделие при температуре 25 – 60˚С. Время сушки    от 2часов до 10-48 ч, В зависимости от температуры и влажности воздуха.

Рекомендуем сделать контрольную отливку небольшого количества смолы.

Хранить в защищенном от света месте!

http://form-trade.ru/

+7(978) 715-02-97